СОДЕРЖАНИЕ

Вводная часть	 3

1 Технические требования	4

1.1 Основные параметры и характеристики (свойства)	4

1.2 Требования к отклонениям размеров и формы изделий	4

1.3 Требование к защитным покрытиям	5

1.4 Требования к исходным материалам	6

1.5 Маркировка	7

1.6 Комплектность	7

1.7 Упаковка	8

2 Требования безопасности и охраны окружающей среды	9

3 Правила приемки	10

4 Методы контроля	12

5 Транспортирование и хранение	13

6 Указания по эксплуатации	14

7 Гарантии изготовителя	15

8 Авторские права	16

Приложение А (справочное) - Основные виды и размеры профилей	17

Приложение Б (обязательное) - Перечень нормативно-технических документов, на которые даны  ссылки в тексте	40

Лист регистрации изменений								42

Настоящие технические условия распространяются на профили строительные гнутые для навесных вентилируемых фасадов (далее – изделия или продукция), предназначенные для применения в строительстве для облицовки потолков, стен зданий снаружи и внутри помещений.

Изделия представляют собой профили гнутые и объёмно-гнутые из стали,  алюминия, с покрытиями и составами из: цинка, никеля, коррозионно-защитными, порошково-полимерными, ЛКМ и без покрытия, изготовляемые холодным профилированием, прокатом и гибкой.

Предприятие-изготовитель выпускает продукцию в ассортименте (с артикулами, утвержденными в установленном порядке):

- Панели линеарные (ПЛ-100, ПЛ-115, ПЛ-200, ПЛ-300, ПЛ-400, ПЛ-450);

- Кассеты фасадные (МК-100, МК-200, МК-300, МК-400, МК-450);

- Основные доборные элементы(НВ-22, НВ-27, НВ-32, НВ-21, НВ-28, НВ-31, НВ-23, НВ-29, НВ-24, НВ-33, НВ-34,  НВ-33,1,  НВ-33,2,  НВ-26, НВ-35, НВ-36, ОС-1, ОС-2, ОС-3, ОС-4, ОС-5, ОТ-1, ОТ-2, ОТ-3);

- Основные несущие элементы(НП-1, НП-2, НП-3, НП-4, НП-5, НП-6);

- Кровельные элементы:

- снегозадержатель;

- штучная черепица;

- Евроштакетник.

Настоящие технические условия могут быть применены для сертификации продукции в Системе сертификации ГОСТ Р  в строительстве.

Перечень использованных нормативных документов в соответствии с Приложением Б.

Настоящие технические условия устанавливают следующее условное обозначение:

- наименование изделия;

- обозначение настоящих ТУ.

«Кассеты фасадные МК-100 по ТУ  24.33.20-599-39124899-2019»

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с требованиями ГОСТ 2.114.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Основные параметры и характеристики (свойства)

    - Продукция должна соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

    - Изделия пригодны для эксплуатации в неагрессивных, слабоагрессивных, среднеагрессивных средах при наружной температуре от минус 65 до плюс 120 °С, температуре внутри помещений до плюс 35 °С и относительной влажности воздуха внутри помещений не более 75%.

    - Применение изделий должно осуществляться в соответствии с проектной документацией на строительство (отделку, облицовку) конкретного объекта (здания, сооружения).

    - Основные контролируемые размеры, внешний вид продукции должны соответствовать значениям, указанным в рабочих чертежах по видам и типоразмерам изделий.

    - Предельные отклонения по толщине стального листа должны соответствовать предельным отклонениям по толщине заготовки нормальной точности прокатки без учета толщины покрытия. Предельные отклонения не распространяются на отклонения по толщине в местах изгиба. Поперечное сечение профиля металлических изделий должно соответствовать образцам-эталонам и конструкторской документации.

    - Справочные значения расчетных геометрических характеристик изделий при поперечном изгибе (расчетные значения моментов инерции и сопротивления) должны определяться с учетом редуцированной (уменьшенной) площади сечения сжатых полок профиля.

    - Изделия должны быть устойчивы к внешнему воздействию растворов кислот, а также мыльных и щелочных растворов и загрязнению.

    - На лицевой поверхности изделий не допускаются:

- смятие продольных кромок;

- вмятины, раковины, трещины;

- отслоения, механические повреждения, царапины, подтеки, загрязнения и посторонние включения на поверхности покрытия видимые с расстояния 1 м;

- набухание покрытия, образование подпленочной коррозии и коррозионных пятен;

- выступающие заусенцы на кромках, на посадочных местах, а также - на торцах, более 0,5 мм;

- изменения однородности покрытия, цвета и тона покрытия.

- Требования к отклонениям размеров и формы изделий

- Предельные отклонения размеров изделий по глубине, ширине и длине устанавливаются в размере ± 2мм, если иное не указано в конструкторской документации.

- Отклонение углов от 90° ± 5°.

- Волнистость на плоских участках не должна превышать 1,5 мм, а на отгибах крайних полок – 3 мм.

- Серповидность поверхности не должна превышать 3 мм на 1 м длины. Общая серповидность не должна превышать произведения допускаемой серповидности на 1 м на длину изделия в метрах.

- Требование к защитным покрытиям

- Качество цинкового покрытия характеристик изделий должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52246 на материал исходной заготовки для профилирования.

- Качество лакокрасочного покрытия характеристик изделий должно соответствовать требованиям ГОСТ 34180 и должно быть подтверждено в части защитных свойств протоколом климатических испытаний по ГОСТ 9.401. Протокол климатических испытаний прилагается к сертификату качества продукции.

- Толщина защитно-декоративных покрытий лицевой стороны изделий должна, в общем случае, составлять от 15 до 1000 мкм, в зависимости от вида покрытия; толщина слоя защитно-декоративного покрытия тыльной стороны изделий должна быть не менее 15 мкм, если оно предусмотрено.

- Номинальные значения толщины покрытий и их марки, в зависимости от вида продукции, устанавливаются в конструкторской (рабочей) документации.

- Технические характеристики защитного покрытия изделий должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.

| Наименование показателя | Ед.изм. | Нормативное значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Адгезия покрытия, не более | балл | 1 |  |
| Прочность покрытия при изгибе, не более | Т | 1Т |  |
| Устойчивость к истиранию, не менее | кг песка | 20 | без просвета окрашиваемой поверхности |
| Условная светостойкость: - изменение внешнего вида, не более | балл | 2 | Не менее 24 часов |
| Стойкость к статическому воздействию жидкостей: -воды (20 ± 2 0С) после 48 часов -морской соли (раствор концентрации 3 %) после 24 часов -серной кислоты (раствор концентрации 0,5 %) после 24 часов -натрия гидроокиси (раствор концентрации 5 %) после 24 часов | балл | Сохранение защитных свойств не более 1 балла, сохранение декоративных свойств не более 2 баллов |  |
| Прочность покрытия при ударе, не менее | см | 50 |  |

- На поверхности цинкового или лакокрасочного покрытия характеристик изделий допускаются потертости, риски, следы формообразующих валков, не нарушающие сплошности покрытия.

- Области применения изделий, зависящие от степени агрессивного воздействия среды, - в соответствии с СП 28.13330.

- Требования к исходным материалам

- Номенклатура материалов, покрытий и деталей, используемых при изготовлении, монтаже и эксплуатации металлических изделий, должна соответствовать номенклатуре, установленной в рабочей и эксплуатационной документации.

- Все материалы, покрытия и детали должны соответствовать нормативной документации, распространяющейся на них, и отвечать требованиям экологической безопасности в условиях эксплуатации.

- Гигиенические показатели применяемых материалов и покрытий должны находиться в пределах допустимых норм, установленных для продукции, используемой при строительстве, а также — установленных в других нормативных документах, утвержденных органами и учреждениями Роспотребнадзора.

- Для изготовления продукции, деталей и доборных элементов применяют:

- прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций по ГОСТ 30246;

- Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием по ГОСТ 34180 толщиной от 0,3 мм до 2,0 мм. Допускается по требованию потребителя или условиям заказа применение проката другой толщины.

Примечание - Допускается применение для изготовления изделий аналогичных (в том числе импортных) материалов, которые, по своим характеристикам соответствуют требованиям настоящих ТУ.

- Качество и пригодность материалов и деталей к применению, включая получаемые по импорту, должно быть подтверждено документами о качестве (сертификатами соответствия).

При отсутствии документов о качестве (сертификатов) на конкретный материал и (или) комплектующий элемент все необходимые испытания, включая требования по безопасности эксплуатации и монтажа, должны быть проведены при изготовлении металлических изделий на предприятии-изготовителе.

- Перед применением материалы и детали должны пройти входной контроль по ГОСТ 24297 в порядке, установленном на предприятии-изготовителе.

- Использование некондиционной продукции и отходов производства для изготовления металлических изделий не допускается.

- Маркировка

- Маркировка продукции осуществляется в соответствии с ГОСТ 7566.

- Маркировку наносят на ярлык или этикетку, которые крепятся к пакету (упаковке) металлических изделий.

- Маркировочные данные должны содержать:

- наименование предприятия-изготовителя (поставщика) или его товарный знак;

- адрес предприятия-изготовителя;

- наименование продукции по настоящим ТУ;

- номер партии (заказа);

- дату изготовления (месяц, год);

- длина (или длина и ширина) продукции в упаковке;

- количество металлических изделий в упаковке;

- отметку о прохождении технического контроля;

- отметку о сертификации продукции, при ее осуществлении.

Допускается приведение другой информации, а также информации рекламного характера.

При необходимости, данные могут наноситься на нескольких языках.

- Данные наносятся на ярлык (этикетку) типографским способом или штампованием.

- Маркировка деталей, входящих в комплект поставки, должна осуществляться в соответствии с нормативной документацией на них.

Примечание:  При укладке металлических изделий в транспортную тару допускается нанесение специальной маркировки (кодов), на которую можно ссылаться в схемах монтажа.

- Маркировка должна быть четкой, легко читаемой, и сохраняться в течение всего срока транспортирования и хранения.

- При маркировке транспортной тары могут наноситься манипуляционные знаки по ГОСТ 14192.

- Комплектность

- Комплектность поставки изделий должна обеспечиваться в объемах, необходимых для монтажа и сдачи объекта в эксплуатацию согласно проектной документации, в соответствии с КД и требованиями настоящих ТУ.

В комплект поставки должны входить комплектующие детали, определенные условиями поставки и требованиями технологической и конструкторской документации.

- В комплект поставки изделий должны входить эксплуатационные документы (руководство по монтажу и эксплуатации) по ГОСТ 2.601.

- Предусматривается, по согласованию с заказчиком, комплектование осуществлять на месте монтажа.

- Упаковка

- Металлические изделия должны быть упакованы по ГОСТ 7566 в соответствии с требованиями ТР ТС 005/2011.

- Упаковка должна обеспечить сохранность изделий от механических повреждений при транспортировании, погрузке-разгрузке и хранении, а также от их смещения относительно друг друга.

- Готовые изделия укладывают друг на друга и фиксируют на расстоянии 10-30 см от края (с обеих сторон) и через каждые 2 м стрейч-лентой или термоусадочной плёнкой по ГОСТ 25951.

Зафиксированные изделия упаковывают в полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 или в картонную тару по ГОСТ 9142. Пленка фиксируется на расстоянии 5-10 см от края (с обеих сторон) стрейч-лентой.

- Допускается формирование пакетов изделий высотой не более 1,5 м, с прокладками из бумаги. Пакеты изделий должны быть скреплены лентой полиэтиленовой с липким слоем по ГОСТ 20477 или скотч-лентой шириной 60 мм, или скреплены стальной лентой. Допускается упаковка пакетов на стяжках или иным способом, обеспечивающим предохранение кромок продукции от повреждений при транспортировании и погрузке. Масса пакетов определяется условиями погрузочно-разгрузочных работ.

- Допускается использовать другие упаковочные средства, обладающие необходимой прочностью и обеспечивающие сохранность изделий при транспортировании и хранении.

- В качестве транспортной тары могут применяться поддоны соответствующих размеров, обеспечивающие осуществление погрузочно-разгрузочных работ, ящики деревянные или контейнеры соответствующих размеров.

Допускается использование импортной транспортной тары, а также тары, изготавливаемой по чертежам предприятия-производителя металлических изделий, пригодных для транспортирования продукции.

- Перед употреблением транспортная тара должна быть проверена на чистоту и отсутствие других материалов. Транспортную тару необходимо осматривать с соблюдением всех правил техники безопасности.

- При отгрузке продукции в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка должна производиться с учетом требований ГОСТ 15846.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Требования безопасности и охраны окружающей среды, а также порядок их контроля устанавливаются в документации на производство изделий в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и другими документами, утвержденными органами по охране окружающей среды и природных ресурсов.

  - Продукция относится к группе негорючих малоопасных материалов(класс опасности – 4) в соответствии с ГОСТ 12.1.044.

  - Группа горючести изделий — НГ по ГОСТ 30244.

- При производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно ГОСТ 12.3.002.

  - Рабочие, руководители, специалисты и служащие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, соответствующими ГОСТ 12.4.011.

  - Перед допуском к работе весь обслуживающий персонал должен пройти обучение по производству работ и инструктаж по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004.

  - На рабочих местах должны быть вывешены плакаты и инструкции по технике безопасности.

  - Работы, связанные с обслуживанием типовых машин, механизмов и приспособлений, должны выполняться в соответствии с требованиями инструкций и указаний по технике безопасности для данного оборудования.

  - Все места работы, а также лестницы и проходы должны иметь освещение.

  - Запрещается допускать к работе людей, не знакомых с условными обозначениями сигналов. Пользоваться криком, как разновидностью сигнала, не разрешается.

  - Запрещается работать без заземления электросетей и электроустановок.

  - При погрузочно-разгрузочных работах должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.009.

  - Требование безопасности к оборудованию по ГОСТ 12.2.061 и требования к производственным процессам по ГОСТ 12.3.002.

  - При изготовлении, монтаже и эксплуатации продукции, изготовленной по настоящим техническим условиям, вредные выбросы в атмосферу отсутствуют.

  - Вредные производственные стоки отсутствуют.

  - Отходы производства утилизируются, как металлический лом.

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

- Продукцию принимают партиями.

- При проверке качества поверхности продукции партию считают соответствующей требованиям настоящих ТУ, если масса изделий с неудовлетворительной поверхностью не превышает 3% от массы партии.

- Размеры, имеющие предельные отклонения, должны быть проверены на изделиях, отобранных через каждые 1000 м профилирования.

- Контроль качества состоит из текущих приемо-сдаточных испытаний, выполняемых после изготовления одной партии, и периодических испытаний, проводимых не реже 1 раза в 3-6 месяцев, а также при поступлении новых материалов или изменении технологии. Контролируется не менее 2% изделий от партии, но не менее 3-х штук.

- Приемо-сдаточные испытания для каждой партии изделий должны состоять из:

- проверки качества упаковывания;

- проверки соответствия показателей применяемых материалов;

- проверки наличия маркировки.

- При неудовлетворительных результатах испытаний хотя бы по одному из показателей проводятся испытания на удвоенном количестве изделий, при неудовлетворительных результатах разрешается поштучная сдача изделий.

- При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей, по нему проводят повторные испытания образцов на удвоенной выборке.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

- При отрицательных результатах приемо-сдаточных испытаний изделия, выпуск партии приостанавливается для выявления причин отклонений и устранения несоответствия.

После устранения выявленных дефектов партия предъявляется к повторным приемо-сдаточным испытаниям.

- Повторные приемо-сдаточные испытания проводятся в полном объеме. В зависимости от характера несоответствий допускается проводить повторные приемо-сдаточные испытания по сокращенной программе, включая только те проверки из объема приемо-сдаточных испытаний, по которым выявлены несоответствия установленным требованиям и по которым испытания при первичном  предъявлении не проводились.

- В случае если повторные приемо-сдаточные испытания покажут отрицательный результат, то изготовление продукции прекращается до выяснения причин возникновения дефектов и принятия мер по их устранению.

При положительных результатах приемо-сдаточных испытаний изделие считается соответствующим требованиям технологической документации.

- При периодических испытаниях проводят проверку габаритных размеров, осмотр наружной поверхности изделий на соответствие требованиям настоящих технических условий.

- Если при периодических испытаниях будет обнаружено несоответствие хотя бы одному требованию настоящих технических условий, то приемку партии изделия следует приостановить до выяснения и устранения причин брака, после чего должны быть проведены повторные испытания.

- Повторные испытания проводят в полном объеме периодических испытаний на удвоенном количестве выборки.

При удовлетворительных результатах повторных испытаний изделие считается выдержавшим испытания.

- При неудовлетворительных повторных испытаниях вопрос о выпуске изделия решается в установленном порядке.

- МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

- По требованию потребителя марка, химический состав и механические свойства материала заготовки должны быть удостоверены документом о качестве предприятия-поставщика стали.

- Для контроля качества применяемого металла, от каждой партии изделий вырезают по одному образцу для каждого вида испытаний.

- Осмотр поверхности производят визуально для каждого изделия. Для каждой партии изделий проверяется техническая документация на используемые материалы.

- Геометрические размеры продукции, местную кривизну, скручивание и отклонение от перпендикулярности плоскости реза проверяют при операционном контроле в соответствии с требованиями ГОСТ 26877.

- Отклонения от номинальных размеров определяют при помощи рулетки по ГОСТ 7502, штангенциркуля по ГОСТ 166, поверочной линейки по ГОСТ 8026 и предельных калибров по нормативной или технической документации, утверждённой в установленном порядке.

- Отклонения от прямолинейности кромок определяют путем приложения поверочной линейки по ГОСТ 8026.

- Прямой угол контролируют угольником 90° размером 160х100 мм класса 3 ГОСТ 3749.

- Геометрические размеры изделий измеряют рулеткой по ГОСТ 7502.

- Качество резки проверяют внешним осмотром.

- Комплектность проверяют сличением подготовленной к отправке партии продукции с нарядом-заказом.

- Упаковку и маркировку продукции проверяют внешним осмотром на соответствие требованиям настоящих ТУ.

- Адгезия полимерного покрытия определяется путем нанесения решетчатых надрезов по ГОСТ 15140.

- Толщину полимерного покрытия контролируют по ГОСТ 34180 при помощи микрометра по ГОСТ 6507 в трех точках равномерно по ширине образца на расстоянии не менее 20 мм от кромки.

- Устойчивость покрытия к истиранию определяют по ГОСТ 20811.

- Стойкость полимерного покрытия к статическому воздействию жидкостей определяют по ГОСТ 9.403.

- Условную светостойкость полимерного покрытия определяют по ГОСТ 21903 или ГОСТ 9.045. Оценка светостойкости по ГОСТ 9.407.

- Твердость полимерного покрытия при ударе определяют по ГОСТ 4765.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- Упакованные пакеты с продукцией перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

- Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение следует производить соблюдая меры, исключающие возможность их повреждения, а также обеспечивающие сохранность поверхности изделия. Не допускается выгружать элементы изделий сбрасыванием, а также перемещать упаковку с устройством волоком.

- Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах по ГОСТ 12.3.009.

- Условия транспортирования и хранения продукции в части воздействия климатических факторов внешней среды - по условиям 5, хранение - по условиям 3 ГОСТ 15150.

- Погрузку и выгрузку изделий, транспортных пакетов и ящичных поддонов следует выполнять способами, исключающими повреждение изделий и транспортных средств.

- При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение изделий, пакетов и поддонов, исключено соприкосновение их с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на изделиях или внутри пакета.

- При складировании должна быть обеспечена хорошая видимость маркировки.

- Требования к транспортированию пакетами - по ГОСТ 26663, ГОСТ 24597 и другим нормативным документам.

- Температура хранения и транспортировки изделий от минус 40°С до плюс 40°С.

- Средства скрепления упаковок, упакованных в транспортную тару, в пакетированном виде - по ГОСТ 21650 и другим нормативным документам.

- УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Монтаж и эксплуатация изделий должны осуществляться с соблюдением всех правил безопасности, установленных для различных видов работ, общих правил безопасности и противопожарных требований, действующих на предприятиях, монтирующих или/и эксплуатирующих профиль или конструкции из него.

- При эксплуатации продукции не допустимо превышать параметры, указанные в проекте по ее применению.

- Эксплуатация изделий должна осуществляется согласно инструкциям по монтажу и эксплуатации.

- Вопросы техники безопасности при монтаже и эксплуатации решаются принятыми у эксплуатирующей организации комплексом мероприятий и нормативной документацией.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями, а также инструкции по монтажу и эксплуатации.

- Гарантийный срок службы (эксплуатации) – 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя, либо более, если это предусмотрено договором с заказчиком.

- Продукцию в соответствии с настоящими техническими условиями допускается использовать в неагрессивных и слабоагрессивных средах по СП 28.13330.

- АВТОРСКИЕ ПРАВА

  - Данные технические условия действуют на предприятии – ООО СМЗ «НВФ» (г. Новосибирск).

  - Обладателями авторских прав на данные технические условия являются ООО СМЗ «НВФ» (г. Новосибирск).

  - Разрешается использование данных технических условий и ссылок на них в любой форме другими физическими или юридическими лицами только при письменном разрешении ООО СМЗ «НВФ» (г. Новосибирск).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

«Основные виды и размеры профилей»

«Панели линеарные ПЛ-100»

| Штрипс (развертка) | Габаритный размер | Рабочий размер | Рекомендуемая толщина металла |
| --- | --- | --- | --- |
| 415 | 342,5 | 314,5 | 0,45 |
| 311 | 238,5 | 213,5 | 0,45 |
| 249 | 176,5 | 151,5 | 0,45 |
| 207 | 134,5 | 109,5 | 0,45 |

Примечание:
- не указаные углы принять равными 90°;
- радиусы на углах принять по формуле
(tмм металла + 1мм = Rмм);
- максимальная толщина металла изделия - 2,00мм;
- максимальная длина изделия - 6000мм;
- возможно исполнение с закрытыми торцами;
- возможно изменение размеров и углов профиля;
- возможно изменение типовых размеров панелей;

«Панели линеарные ПЛ-115»

| Штрипс (развертка) | Габаритный размер | Рабочий размер | Рекомендуемая толщина металла |
| --- | --- | --- | --- |
| 311 | 248 | 233 | 0,45 |
| 249 | 186 | 161 | 0,45 |
| 207 | 144 | 119 | 0,45 |

Примечание:
- неуказанные углы принять равными 90°;
- радиусы на углах принять по формуле
(tмм металла + 1мм = Rмм);
- максимальная толщина металла изделия - 2,00мм;
- максимальная длина изделия - 1250мм;
- возможно исполнение с закрытыми торцами;
- возможно изменение размеров и углов профиля;
- возможно изменение типовых размеров панелей;

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Панели линеарные ПЛ-200»

| Штрипс (развертка) | Габаритный размер | Рабочий размер | Рекомендуемая толщина металла |
| --- | --- | --- | --- |
| 623 | 569,5 | 550 | 1,00 |
| 415 | 361,5 | 342 | 1,00 |
| 311 | 257,5 | 238 | 0,70 |
| 249 | 195,5 | 176 | 0,70 |
| 207 | 153,5 | 134 | 0,45 |
| 178 | 124,5 | 105 | 0,45 |
| 155 | 101,5 | 82 | 0,45 |

«Панели линеарные ПЛ-300»

| Штрипс (развертка) | Габаритный размер | Рабочий размер | Рекомендуемая толщина металла |
| --- | --- | --- | --- |
| 623 | 578 | 567 | 1,00 |
| 415 | 370 | 359 | 1,00 |
| 311 | 266 | 255 | 0,70 |
| 249 | 204 | 193 | 0,70 |
| 207 | 162 | 151 | 0,45 |

Примечание:
- неуказанные углы принять равными 90°;
- радиусы на углах принять по формуле
(tмм металла + 1мм = Rмм);
- максимальная толщина металла изделия - 2,00мм;
- максимальная длина изделия - 6000мм;
- возможно исполнение с закрытыми торцами;
- возможно изменение размеров и углов профиля;
- возможно изменение типовых размеров панелей;

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Панели линеарные ПЛ-400»

| Штрипс (развертка) | Габаритный размер | Рабочий размер | Рекомендуемая толщина металла |
| --- | --- | --- | --- |
| 623 | 593 | 578 | 1,00 |
| 415 | 385 | 370 | 1,00 |
| 311 | 281 | 266 | 0,70 |
| 249 | 219 | 204 | 0,70 |
| 207 | 177 | 162 | 0,45 |
| 178 | 148 | 133 | 0,45 |
| 155 | 125 | 90 | 0,45 |

Примечание:
- неуказанные углы принять равными 90°;
- радиусы на углах принять по формуле
(tмм металла + 1мм = Rмм);
- максимальная толщина металла изделия - 2,00мм;
- максимальная длина изделия - 6000мм;
- возможно исполнение с закрытыми торцами;
- возможно изменение размеров и углов профиля;
- возможно изменение типовых размеров панелей;

«Панели линеарные ПЛ-450»

| Штрипс (развертка) | Габаритный размер | Рабочий размер | Рекомендуемая толщина металла |
| --- | --- | --- | --- |
| 623 | 613 | 598 | 1,00 |
| 415 | 405 | 390 | 1,00 |
| 311 | 301 | 286 | 0,70 |
| 249 | 239 | 224 | 0,70 |
| 207 | 197 | 183 | 0,45 |
| 178 | 168 | 153 | 0,45 |
| 155 | 145 | 130 | 0,45 |

Примечание:
- неуказанные углы принять равными 90°;
- радиусы на углах принять по формуле
(tмм металла + 1мм = Rмм);
- максимальная толщина металла изделия - 2,00мм;
- максимальная длина изделия - 6000мм;
- возможно исполнение с закрытыми торцами;
- возможно изменение размеров и углов профиля;
- возможно изменение типовых размеров панелей;

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Кассеты фасадные МК-450»

Примечание:
- неуказанные углы принять равными 90°;
- радиусы на углах принять по формуле
(tмм металла + 1мм = Rмм)
- максимальная толщина металла изделия - 2,00мм 
- максимальная длина заготовки изделия по одному любому краю max 1250mm по противоположному max3000mm

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Кассеты фасадные МК-400»

Примечание:
- неуказанные углы принять равными 90°;
- радиусы на углах принять по формуле
(tмм металла + 1мм = Rмм)
- максимальная толщина металла изделия - 2,00мм 
- максимальная длина заготовки изделия по одному любому краю max 1250mm по противоположному max3000mm

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Кассеты фасадные МК-300»

Примечание:
- неуказанные углы принять равными 90°;
- радиусы на углах принять по формуле
(tмм металла + 1мм = Rмм)
- максимальная толщина металла изделия - 2,00мм 
- максимальная длина заготовки изделия по одному любому краю max 1250mm по противоположному max3000mm

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Кассеты фасадные МК-200»

Примечание:
- неуказанные углы принять равными 90°;
- радиусы на углах принять по формуле
(tмм металла + 1мм = Rмм)
- максимальная толщина металла изделия - 2,00мм 
- максимальная длина заготовки изделия по одному любому краю max 1250mm по противоположному max3000mm

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Кассеты фасадные МК-100»

Примечание:
- неуказанные углы принять равными 90°;
- радиусы на углах принять по формуле
(tмм металла + 1мм = Rмм)
- максимальная толщина металла изделия - 2,00мм 
- максимальная длина заготовки изделия по одному любому краю max 1250mm по противоположному max3000mm

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Наружный угол НВ-22»

Штрипс: 282мм.

«Угол наружный НВ-27»

Штрипс: 70мм., A>20; B>20.

«Наружный угол накладной НВ-32»

Штрипс: 60мм.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Внутренний угол НВ-21»

Штрипс: 214мм.

«Уголок внутреннийНВ-28»

Штрипс: 70мм. A>20; B>20.

«Внутренний угол прямой НВ-31»

Штрипс: 282мм.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Соединительная рейкаНВ-23»

Штрипс: 208мм.

«Соединительная рейка накладнаяНВ-29»

Штрипс: 154мм. А>50

«НаличникНВ-24»

Штрипс: 119мм.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Аквилон увеличенный НВ-33»

Штрипс: 125мм.

«Аквилон НВ-34»

Штрипс: 113,5мм.

«Аквилон поджатый НВ-33.1»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Аквилон поджатый НВ-33.2»

«Начальная рейка НВ-26»

Штрипс: 50мм.

«Стартовая панка «скрытая» НВ-35»

Штрипс: 50мм.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Стартовая панка «открытая» НВ-36»

Штрипс: 50мм.

«Отлив оконный №1 ОС-1»

Штрипс: 65-1250мм.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Отлив оконный №2 ОС-2»

Штрипс: 65-1250мм.

«Отлив оконный №3 ОС-3»

Штрипс: 65-1250мм.

«Отлив оконный №4 ОС-4»

Штрипс: 65-1250мм.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Отлив оконный №5 ОС-5»

Штрипс: 65-1250мм.

«Оконный откос №1ОТ-1»

Штрипс: max1250мм.

«Оконный откос №2 ОТ-2»

Штрипс: 208мм.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Оконный откос №3 ОТ-3»

Штрипс: 150мм.

«Профиль горизонтальный НП-1»

«Профиль горизонтальный силовой НП-2»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Профиль вертикальный основной НП-3»

«Профиль вертикальный силовой НП-4»

«Профиль вертикальный промежуточный НП-5»

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Профиль вертикальный Т-образный НП-6»

«Подвес усиленный стандартный»

«Подвес усиленный нестандартный»

Примечание:
- все размеры элементов имеют справочный характер;
- максимальная толщина металла изделия - 2,00мм;
- возможно изменение типовых размеров изделия;
- возможно изменение размеров отверстий и их расположение;

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Снегозадержатель»

Примечание:
- неуказанные углы принять равными 90°;
- радиусы на углах принять по формуле (tмм металла + 1мм = Rмм);
- максимальная толщина металла изделия - 2,00мм;
- возможно изменение типовых размеров изделия;

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Штучная черепица»

Примечание:
- изделие может изготавливаться в различных формах и объемном формате;
- максимальная толщина металла изделия - 1,00мм;
- возможно изменение типовых размеров изделия;
- размеры A, B, изменяемые;

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А

«Евроштакетник»

Примечание:
- все размеры элементов имеют справочный характер;
- возможно изготовление элемента любого профиля и сечения;

- неуказанные углы принять равными 90°;
- максимальная толщина металла изделия - 1,00мм;
- максимальная длина изделия - 6000мм;
- возможно исполнение с закрытыми торцами;
- возможно изменение размеров и углов профиля;
- возможно изменение типовых размеров панелей;

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ

нормативно-технических документов, 
на которые даны ссылки в тексте

ГОСТ 2.114-2016	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Технические условия

ГОСТ 2.601-2013	Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы.

ГОСТ 9.045-75	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Ускоренные методы определения светостойкости.

ГОСТ 9.401-2018	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов.

ГОСТ 9.403-80	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей.

ГОСТ 9.407-2015	Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида.

ГОСТ 12.0.004-2015	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.044-2018	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.061-81	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам.

ГОСТ 12.3.002-2014	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Процессы производственные. Общие требования безопасности.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ГОСТ 12.3.009-76	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.4.011-89	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 166-89	Штангенциркули. Технические условия.

ГОСТ 3749-77	Угольники поверочные 90°. Технические условия.

ГОСТ 4765-73	Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности при ударе.

ГОСТ 6507-90	Микрометры. Технические условия.

ГОСТ 7502-98	Рулетки измерительные металлические. Технические условия.

ГОСТ 7566-2018	Металлопродукция. Правила приемки, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 8026-92	Линейки поверочные. Технические условия.

ГОСТ 9142-2014	Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия.

ГОСТ 10354-82	Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

ГОСТ 14192-96	Маркировка грузов.

ГОСТ 15140-78	Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии.

ГОСТ 15150-69	Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 15846-2002	Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ГОСТ 20477-86	Лента полиэтиленовая с липким слоем. Технические условия.

ГОСТ 20811-75	Материалы лакокрасочные. Методы испытаний покрытий на истирание.

ГОСТ 21650-76	Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования.

ГОСТ 21903-76	Материалы лакокрасочные. Методы определения условной светостойкости.

ГОСТ 24297-2013	Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля.

ГОСТ 24597-81	Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры.

ГОСТ 26663-85	Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования.

ГОСТ 26877-2008	Металлопродукция. Методы измерений отклонений формы.

ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30246-2016	Прокат тонколистовой рулонный с защитно-декоративным лакокрасочным покрытием для строительных конструкций. Технические условия.

ГОСТ 34180-2017	Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия.

ГОСТ Р 52246-2016	Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия.

СП 28.13330.2017	Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Входящий номер сопроводительного документа | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |